## Slide 1: 高压电池的分容

## Slide 2
故障现象：
有一台2014年生产的东风悦达起亚，在行驶中突然抛锚，仪表显示电量还有一半左右。充电后就能行驶，续航里程比新车少一半左右。客户还反映这台车的慢充损坏好几年了，因为太贵没有更换，这几年一直用快充进行为车辆充电。

## Slide 9
标称容量13500mah
13212/13500=97.9%

## Slide 11
分容过程
锂电池的分容是指锂电池制作好后进行容量分选，性能筛选等级。其方式是通过对电池进行充电放电，通过检测分容满充时候的放电容量，来确定锂电池的容量。
对于使用过一段时间的锂电池，若频繁出现某节电池电压一直低的情况，可以采用分容的方法对其进行容量分析，以确定其已与电池额定容量的差异，以判断此时锂电池实际的健康状态。

## Slide 12
分容过程
一、测量电压

## Slide 13
分容过程
二、充电

## Slide 14
分容过程
二、充电
1.充电电流为0.2C
2.要结合设备的实际承受电流确定。

## Slide 15
分容过程
三、静置

## Slide 16
分容过程
四、放电
1、截止电压
2、放电电流0.2C
3、设备允许电流

## Slide 17
分容过程
五、读取数据

## Slide 18
分容过程
六、恢复电压
要根据实际需求恢复。
1、进行存放
2、进行维修

## Slide 19
总结：
分容过程
1、测量电压
2、充电（满电截止电压）
3、静置（一般30分钟）
4、放电（放电截止电压）
5、读取数据
6、恢复电压（根据实际需求）